## Slide 1: The Capillarity effect on the size-dependence of Si1-xGex nanowire composition
연구배경
Si1-xGex nanowire는 optoelectronic 및 sensing등의 성능 향상을 위한 중요 물질
Nanowire의 size와 Ge 분율이 비례한다는 실험결과 有
 Gibbs-Thompson effect로 인한 현상이라는 의견이 있으나 좀 더 정확한 분석이 필요
연구목표
Thermodynamic analysis를 통한 Si1-xGex nanowire의 조성에 따른 size 변화의 원인 (Gibbs-Thompson effect) 검증
(Liquid droplet 조성에 따른 capillarity effect 발생 여부 분석)
결론 및 향후 연구방향
Gibbs-Thomson(capillarity effect)로 인하여 nanowire의 size와 Ge 분율이 비례관계를 가짐
Kinetic effect 고려 및 process 조건에 따른 nanowire 조성의 정량적 예측을 위한 연구 필요
I. Sa et al., CALPHAD, 32 (2008), 669
연구내용
Vapor/liquid droplet interface
  Solid상태의 Au droplet에 vapor상태의 Si, Ge atom이 첨가되면서 Au alloy 형성
  Au-Si 및 Au-Ge alloy의 낮은 eutectic point 온도로 인하여 400℃의 낮은 온도에서 liquid상태의 droplet로 존재
Liquid droplet /solid nanowire interface
  해당 계면에서 Si-Ge solid phase 형성 및 성장을 위해서는 liquid 조성이 supersaturated 되어야 함
  liquid droplet surface에서 vapor/liquid local equilibrium 가정  Si, Ge vapor phase equilibrium activity를 통하여 supersaturated liquid 조성 도출  liquid/solid 상평형 계산을 통한 Si1-xGex nanowire 조성 도출 and
  임의의 조성의 Bulk liquid 및 imaginary vapor phase를 통하여 size effect를 고려한 liquid droplet의 조성을 계산
  - : 조성 변화에 따른 surface energy와 molar volume 계산 필요  rule of mixture 적용 (error 小)
  - Capillarity effect로 droplet의 Gibbs energy 증가  Si, Ge vapor와의 평형 조성이 低Ge/Si (高Au)로 이동
   Ge, Si 감소 시 Au-Ge에 비해 Au-Si가 좀 더 stable하여 droplet의 Si 소량 증가  nanowire 조성 계산 가능
※ 바로 Gibbs-Thompson eq. 적용 시 vapor/liquid local equilibrium 성립 不, 정략적인 nanowire 조성 값 도출 不
MSE 20162530 장효선