## Slide 1
HW#4-1
α, β, γ상  force balance -> local equilibrium 3상의 surface energy 차이에 의해 각도가 결정
이 때
Curvature가 없으면
Curvature는 존재
b) The radius of curvature for each layer a s a function of layer thickness
tip의 curvature가 constant라고 가정  ,
Force balance equation  = / = +
, 에 대해서 정리한 후 위의 식에 대입  /
c) Free energy increase due to the capillarity effects and interfacial energy
Plate 상에서 gibbs-Thompson effect에 의해 증가한 free energy는
ΔGcapillarity(S) =
= = ΔGcapillarity(S)
20120353 신소재공학과 문석호

## Slide 2
HW#4-2
a) The time dependence of the average grain size
 (t=MCS)
Initial # of grains = 64000, Total MCS = 900
Temperature level : 2, 7, 12, 17 20
The temperature dependence of grain growth and the activation energy
Polycrystalline solids 내에서의 grain growth는 다음의 식을 따름
Net jump frequency )
Growth rate= (=jump distance)
=
라고 하면
= 
∴ T ↑  ↑
Chart: ln(MCS)
| 2.3025850929940459 | 2.9957322735539909 | 3.4011973816621555 | 3.6888794541139363 | 3.912023005428146 | 4.0943445622221004 | 4.2484952420493594 | 4.3820266346738812 | 4.499809670330265 | 4.6051701859880918 | 4.7004803657924166 | 4.7874917427820458 | 4.8675344504555822 | 4.9416424226093039 | 5.0106352940962555 | 5.0751738152338266 | 5.1357984370502621 | 5.1929568508902104 | 5.2470240721604862 | 5.2983173665480363 | 5.3471075307174685 | 5.393627546352362 | 5.4380793089231956 | 5.4806389233419912 | 5.521460917862246 | 5.5606816310155276 | 5.598421958998375 | 5.6347896031692493 | 5.6698809229805196 | 5.7037824746562009 | 5.7365722974791922 | 5.768320995793772 | 5.7990926544605257 | 5.8289456176102075 | 5.857933154483459 | 5.8861040314501558 | 5.9135030056382698 | 5.9401712527204316 | 5.9661467391236922 | 5.9914645471079817 | 6.2146080984221914 | 6.3969296552161463 | 6.5510803350434044 | 6.6846117276679271 | 6.8023947633243109
2 | 1.3876 | 1.3883 | 1.3813 | 1.3714 | 1.3623 | 1.3619 | 1.3778 | 1.422 | 1.5021 | 1.632 | 1.7859 | 1.9217 | 2.0222 | 2.0794 | 2.1115 | 2.1385 | 2.1572 | 2.1762 | 2.1898 | 2.2055 | 2.2193 | 2.2321 | 2.2397 | 2.248 | 2.2601 | 2.2689 | 2.2773 | 2.2851 | 2.2915 | 2.297 | 2.3023 | 2.3064 | 2.3142 | 2.3196 | 2.3254 | 2.3299 | 2.3343 | 2.3346 | 2.3423 | 2.3457 | 2.3749 | 2.4032 | 2.425 | 2.4448 | 2.4638
7 | 1.3778 | 1.3671 | 1.6147 | 2.0037 | 2.118 | 2.1732 | 2.2129 | 2.2466 | 2.2813 | 2.3081 | 2.3738 | 2.4275 | 2.4623 | 2.5023 | 2.5302 | 2.5645
12 | 1.3736 | 1.3894 | 1.7291 | 2.0168 | 2.1056 | 2.1584 | 2.1998 | 2.2443 | 2.2791 | 2.3108 | 2.3937 | 2.4647 | 2.5132 | 2.5562 | 2.6115 | 2.663
17 | 1.368 | 1.4184 | 1.8201 | 2.0197 | 2.0963 | 2.1617 | 2.2033 | 2.2464 | 2.2785 | 2.3069 | 2.4077 | 2.472 | 2.5388 | 2.5958 | 2.6246 | 2.6742
20 | 1.3649 | 1.4401 | 1.8437 | 2.0211 | 2.0974 | 2.1607 | 2.2116 | 2.2535 | 2.2934 | 2.3244 | 2.4259 | 2.5077 | 2.5742 | 2.6248 | 2.6804 | 2.7276
Temperature | n | k
2 | 0.187 | 3.3784
7 | 0.2385 | 2.5620
12 | 0.3054 | 1.7647
17 | 0.3251 | 1.5815
20 | 0.3573 | 1.3364
Chart: 1/T( 1/temperature level)
| 0.5 | 0.14285714285714285 | 8.3333333333333329E-2 | 5.8823529411764705E-2 | 0.05
300MCS | -4.4033 | -4.1429 | -3.8869 | -3.8216 | -3.7119
500MCS | -4.8186 | -4.5319 | -4.2417 | -4.1663 | -4.0402
700MCS | -5.0921 | -4.7881 | -4.4754 | -4.3934 | -4.2564
900MCS | -5.2964 | -4.9795 | -4.6499 | -4.563 | -4.418