## Slide 1: Final: Darken’s Uphill Diffusion
Kyungmi Noh (*Email :{nkyungmi}@postech.ac.kr)
Department of Materials Science and Engineering, POSTECH
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB

## Slide 2
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Objective
f
Fe
3.8 wt% Si 0.478 wt% C
Fe
0 wt% Si
0.478 wt% C
온도 1323 K / 시간 13 days
Initial Condition
Mobility Given
Expected Graph

## Slide 3
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Equations
Fick’s 2nd Law
) = - )
=
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량

## Slide 4
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Equations
Fick’s 2nd Law
) = - )
=
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량

## Slide 5
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Equations
Fick’s 2nd Law
) = - )
=
조성
solve using FDM
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량

## Slide 6
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Equations
derivatives
for j in range(0,t_iter):
for i in range(1,x_iter+1):
    y_c[i, (j+1)] = y_c[i,j] + dt / (dx ** 2)* ((sqrt(Dcc(y_si[i+1,j],y_c[i+1,j],1-y_si[i+1,j],1-y_c[i+1,j],T) * Dcc(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T)) * (y_c[i+1,j]-y_c[i,j])) - (sqrt(Dcc(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) * Dcc(y_si[i-1,j],y_c[i-1,j],1-y_si[i-1,j],1-y_c[i-1,j],T) )* (y_c[i,j]-y_c[i-1,j]))
    + (sqrt(Dcsi(y_si[i+1,j],y_c[i+1,j],1-y_si[i+1,j],1-y_c[i+1,j],T) * Dcsi(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) )* (y_si[i+1,j]-y_si[i,j])) - (sqrt(Dcsi(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) * Dcsi(y_si[i-1,j],y_c[i-1,j],1-y_si[i-1,j],1-y_c[i-1,j],T) )* (y_si[i,j]-y_si[i-1,j])))
    y_si[i, (j+1)] = y_si[i,j] + dt / (dx ** 2) * ((sqrt(Dsic(y_si[i+1,j],y_c[i+1,j],1-y_si[i+1,j],1-y_c[i+1,j],T) * Dsic(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) )* (y_c[i+1,j]-y_c[i,j])) - (sqrt(Dsic(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) * Dsic(y_si[i-1,j],y_c[i-1,j],1-y_si[i-1,j],1-y_c[i-1,j],T) )* (y_c[i,j]-y_c[i-1,j]))
    + (sqrt(Dsisi(y_si[i+1,j],y_c[i+1,j],1-y_si[i+1,j],1-y_c[i+1,j],T) * Dsisi(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) )* (y_si[i+1,j]-y_si[i,j])) - (sqrt(Dsisi(y_si[i,j],y_c[i,j],1-y_si[i,j],1-y_c[i,j],T) * Dsisi(y_si[i-1,j],y_c[i-1,j],1-y_si[i-1,j],1-y_c[i-1,j],T) )* (y_si[i,j]-y_si[i-1,j])))
FDM
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량
질량백분율으로 다시 환산해서 그림 그림

## Slide 7
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Results : silicon diffusion @ 1323K
13 days after
With different days
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량
질량백분율으로 다시 환산해서 그림 그림

## Slide 8
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
Results : carbon diffusion @ 1323K
13 days after
With different days
Notes: mass balance equation을 푸는 것으로 시작 함 => 시간에 따른 농도 변화량 = 확산 유속의 변화량
질량백분율으로 다시 환산해서 그림 그림

## Slide 9
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
자유주제: Lasso regression
objective of linear regression : 주어진 data (x,y)의 linear한 관계를 가장 잘 표현하는 탐색
if too many data (x, y) exists, while there’re only few data matters?
Notes: 파생상품 옵션의 가격을 계산한 모델
-> 확률적 미분을 이용했음
가정

## Slide 10
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
자유주제: Lasso regression
objective of linear regression : 주어진 data (x,y)의 linear한 관계를 가장 잘 표현하는 탐색
Notes: 파생상품 옵션의 가격을 계산한 모델
-> 확률적 미분을 이용했음
가정

## Slide 11
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
자유주제: Lasso regression
objective of linear regression : 주어진 data (x,y)의 linear한 관계를 가장 잘 표현하는 탐색
Single predictor ( ∈ R^1)
Multiple predictor ( ∈ R^n)
coordinate-wise calculation needed!
explicit answer exist
Notes: 파생상품 옵션의 가격을 계산한 모델
-> 확률적 미분을 이용했음
가정

## Slide 12
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB
자유주제: Lasso regression
objective of linear regression : 주어진 data (x,y)의 linear한 관계를 가장 잘 표현하는 탐색
Notes: 파생상품 옵션의 가격을 계산한 모델
-> 확률적 미분을 이용했음
가정

## Slide 13
Thank you!
AI & NEUROMORPHIC DEVICE LAB